ÃÎÑÒ 9.050-75

Ãðóïïà Ò99 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÑÎÞÇÀ ÑÑÐ

Åäèíàÿ ñèñòåìà çàùèòû îò êîððîçèè è ñòàðåíèÿ

ÏÎÊÐÛÒÈß ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ

Ìåòîäû ëàáîðàòîðíûõ èñïûòàíèé íà óñòîé÷èâîñòü ê 
âîçäåéñòâèþ ïëåñíåâûõ ãðèáîâ

Unified sóstem of corrosion and ageing protection.
Varnish-and-paint coatings. Laboratory test methods to mould resistance 

Äàòà ââåäåíèÿ 1976-07-01

ÂÂÅÄÅÍ Â ÄÅÉÑÒÂÈÅ ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ñòàíäàðòîâ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 11 ìàÿ 1975 ã. N 1226

Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòàíäàðòà îò 15.01.86 N 95 ñíÿòî îãðàíè÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ

ÏÅÐÅÈÇÄÀÍÈÅ ñ Èçìåíåíèåì N 1, óòâåðæäåííûì â ÿíâàðå 1986 ã. (ÈÓÑ 5-86)

Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ëàêîêðàñî÷íûå ïîêðûòèÿ (äàëåå - ïîêðûòèÿ) è óñòàíàâëèâàåò ìåòîäû ëàáîðàòîðíûõ èñïûòàíèé íà ñòîéêîñòü ê âîçäåéñòâèþ ïëåñíåâûõ ãðèáîâ (äàëåå - ãðèáîñòîéêîñòü).

Ñóùíîñòü ìåòîäîâ çàêëþ÷àåòñÿ â âûäåðæèâàíèè ïîêðûòèé â óñëîâèÿõ îïòèìàëüíîãî ðàçâèòèÿ ãðèáîâ íà îáðàçöàõ ñ ïîñëåäóþùåé îöåíêîé ãðèáîñòîéêîñòè.

Â ñòàíäàðòå ó÷òåíû òðåáîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ñòàíäàðòà ÈÑÎ 846-78 â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ îïðåäåëåíèÿ ãðèáîñòîéêîñòè ïî ìåòîäó À è îïðåäåëåíèÿ ôóíãèöèäíûõ ñâîéñòâ ïîêðûòèÿ.

1. ÌÅÒÎÄ À 

1.1. Ìåòîä óñòàíàâëèâàåò îïðåäåëåíèå ãðèáîñòîéêîñòè ïîêðûòèé ïî èíòåíñèâíîñòè ðàçâèòèÿ ïëåñíåâûõ ãðèáîâ â óñëîâèÿõ, èñêëþ÷àþùèõ äîïîëíèòåëüíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ.

Äîïóñêàåòñÿ ïðîèçâîäèòü êîíòðîëü èçìåíåíèÿ ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ èëè äðóãèõ ñïåöèàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ïîêðûòèÿ, ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü êîíòðîëüíûå èñïûòàíèÿ íà âîçäåéñòâèå âëàæíîñòè âîçäóõà ïî ï.1.6.6.

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1).

1.2. Îòáîð îáðàçöîâ

1.2.1. Îáðàçöû äîëæíû èìåòü ôîðìó ïëàñòèí ðàçìåðîì 50õ50 èëè 60õ40 ìì ñ íàíåñåííûì ñ îáåèõ ñòîðîí ïëàñòèíû ëàêîêðàñî÷íûì ïîêðûòèåì ïî òåõíîëîãèè, ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé íà îêðàñêó èçäåëèÿ. Ìàòåðèàë ïëàñòèíû è åãî îáðàáîòêà äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ìàòåðèàëó èçäåëèÿ.

1.2.2. Êðàÿ îáðàçöîâ çàùèùàþò èñïûòóåìûì ïîêðûòèåì.

1.2.3. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðîâîäèòü èñïûòàíèÿ íà îáðàçöàõ ñ òåõíîëîãè÷åñêèìè äåôåêòàìè è ìåõàíè÷åñêèìè ïîâðåæäåíèÿìè.

1.2.4. Êîëè÷åñòâî îáðàçöîâ äîëæíî áûòü íå ìåíåå ïÿòè.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè îïðåäåëåíèÿ ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ èëè äðóãèõ ñïåöèàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ïîêðûòèÿ òðåáîâàíèÿ ê îáðàçöàì óñòàíàâëèâàþò â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì íà ìåòîä èñïûòàíèé èëè ïðîãðàììîé èñïûòàíèé.

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1).

1.3. Âèäû ãðèáîâ

1.3.1. Äëÿ èñïûòàíèé ïðèìåíÿþò ñëåäóþùèå âèäû ãðèáîâ:

Aspergillus niger van Tieghem,

Aspergillus terreus Thom,

Alternaria alternata (Fr.) Keissler,

Fusarium moniliforme Sheldon,

Penicillium brevicompactum Dierckx,

Penicillium chrysogenum Thom,

Penicillium funiculosum Thom,

Penicillium ochro - chloron Biourge,

Penicillium martensii Biourge,

Trichoderma viride Pers. ex Fr.

Ïðèìå÷àíèå. Â òåõíè÷åñêè îáîñíîâàííûõ ñëó÷àÿõ äîïóñêàåòñÿ íàðÿäó ñ îáÿçàòåëüíûìè ïðîâîäèòü äîïîëíèòåëüíûå èñïûòàíèÿ ñ äðóãèì íàáîðîì âèäîâ ãðèáîâ, îïòèìàëüíîå ðàçâèòèå êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà.

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1).

1.4. Àïïàðàòóðà, ìàòåðèàëû è ðåàêòèâû

1.4.1. Äëÿ èñïûòàíèé ïðèìåíÿþò àïïàðàòóðó, ìàòåðèàëû è ðåàêòèâû ïî ÃÎÑÒ 9.048-89.

1.5. Ïîäãîòîâêà ê èñïûòàíèÿì

1.5.1. Ïîñóäó, ïðèìåíÿåìóþ äëÿ èñïûòàíèé, ïîäãîòàâëèâàþò ïî ÃÎÑÒ 9.048-75.

1.5.2. Ñðåäû äëÿ âûðàùèâàíèÿ è õðàíåíèÿ êóëüòóð ãðèáîâ è èñïûòàíèé ãîòîâÿò ïî ÃÎÑÒ 9.048-89.

1.5.3. Ïåðåñåâ, âûðàùèâàíèå è õðàíåíèå êóëüòóð ãðèáîâ ïðîèçâîäÿò ïî ÃÎÑÒ 9.048-89.

1.5.4. ×àøêè Ïåòðè äëÿ êîíòðîëÿ æèçíåñïîñîáíîñòè ñïîð ãðèáîâ ïîäãîòàâëèâàþò ïî ÃÎÑÒ 9.048-89.

1.5.5. Îáðàçöû î÷èùàþò îò âíåøíèõ çàãðÿçíåíèé. Î÷èñòêó ïðîèçâîäÿò áÿçåâûì òàìïîíîì, ñìî÷åííûì òåïëîé âîäîé, íàãðåòîé äî 50±10 °Ñ ñ ìûëîì.

1.6. Ïðîâåäåíèå èñïûòàíèé

1.6.1. Ñóñïåíçèþ ñïîð ãðèáîâ â âîäå ãîòîâÿò ïî ÃÎÑÒ 9.048-89, èñïîëüçóÿ âèäû ãðèáîâ ïî ï.1.3.

1.6.2. Îáðàçöû ðàçìåùàþò â ïðèñïîñîáëåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå óãîë íàêëîíà îáðàçöîâ 60°±15° èëè ÷àøêè Ïåòðè.

Ðàññòîÿíèå ìåæäó îáðàçöàìè â ïðèñïîñîáëåíèè äîëæíî áûòü íå ìåíåå 20 ìì.

1.6.3. Ïðèñïîñîáëåíèÿ èëè ÷àøêè Ïåòðè ñ îáðàçöàìè ïåðåíîñÿò â áîêñ è ïîâåðõíîñòü îáðàçöîâ çàðàæàþò âîäíîé ñóñïåíçèåé ñïîð ãðèáîâ ïóòåì ðàâíîìåðíîãî íàíåñåíèÿ åå ñ ïîìîùüþ ïóëüâåðèçàòîðà, íå äîïóñêàÿ ñëèÿíèÿ êàïåëü.

1.6.2; 1.6.3. (Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1).

1.6.4. Çàðàæåííûå îáðàçöû âûäåðæèâàþò â áîêñå ïðè òåìïåðàòóðå 25±10 °Ñ è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè âîçäóõà äî 80% äî âûñûõàíèÿ êàïåëü, íî íå áîëåå 60 ìèí.

1.6.5. Îáðàçöû è êîíòðîëüíûå ÷àøêè Ïåòðè ïîìåùàþò â êàìåðó èëè ýêñèêàòîð, íà äíî êîòîðîãî íàëèòà âîäà. Êàìåðó (ýêñèêàòîð) çàêðûâàþò.

1.6.6. Èñïûòàíèÿ ïðîâîäÿò ïðè òåìïåðàòóðå 29±2 °Ñ è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè âîçäóõà áîëåå 90%.

Â êàìåðå (ýêñèêàòîðå) íå äîïóñêàåòñÿ êîíäåíñàöèÿ âëàãè, ïðèíóäèòåëüíàÿ âåíòèëÿöèÿ è âîçäåéñòâèå ïðÿìîãî åñòåñòâåííîãî èëè èñêóññòâåííîãî îñâåùåíèÿ.

1.6.7. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàíèé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ðåæèìà - 28 ñóò.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè îïðåäåëåíèÿ ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ èëè äðóãèõ ñïåöèàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ïîêðûòèÿ äîïóñêàåòñÿ óâåëè÷åíèå ñðîêà èñïûòàíèé äî 84 ñóò, ñ ïðîìåæóòî÷íûì îñìîòðîì ÷åðåç 28 ñóò.

1.6.8. Ïî èñòå÷åíèè 5 ñóò ïðîèçâîäÿò îñìîòð êîíòðîëüíûõ ÷àøåê Ïåòðè.

Åñëè íà ïèòàòåëüíîé ñðåäå ðàçâèòèå ãðèáîâ íå íàáëþäàåòñÿ, òî ñïîðû ãðèáîâ, èñïîëüçîâàííûå äëÿ çàðàæåíèÿ, ñ÷èòàþò íåæèçíåñïîñîáíûìè. Èñïûòàíèÿ ïîâòîðÿþò íà íîâûõ îáðàçöàõ ñî âíîâü ïðèãîòîâëåííîé ñóñïåíçèåé èç íîâîé ïàðòèè ãðèáîâ.

Â äàëüíåéøåì ÷åðåç êàæäûå 7 ñóò êàìåðó (ýêñèêàòîð) ïðèîòêðûâàþò íà 3 ìèí äëÿ ïðèòîêà âîçäóõà.

1.6.9. Ïî îêîí÷àíèè èñïûòàíèé îáðàçöû èçâëåêàþò èç êàìåðû (ýêñèêàòîðà), îñìàòðèâàþò íåâîîðóæåííûì ãëàçîì â ðàññåÿííîì ñâåòå ïðè îñâåùåííîñòè îò 2000 äî 3000 ëê è ïðè óâåëè÷åíèè 56-60 è ïðîèçâîäÿò îöåíêó ãðèáîñòîéêîñòè ïîêðûòèÿ ïî èíòåíñèâíîñòè ðàçâèòèÿ ãðèáîâ íà îáðàçöàõ ïî øåñòèáàëëüíîé øêàëå ÃÎÑÒ 9.048-89.

1.6.7-1.6.9. (Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1).

1.7. Îáðàáîòêà ðåçóëüòàòîâ

1.7.1. Çà ðåçóëüòàò èñïûòàíèé ïðèíèìàþò ìàêñèìàëüíûé áàëë, êîòîðûé óñòàíîâëåí íå ìåíåå ÷åì äëÿ òðåõ îáðàçöîâ.

Åñëè ìàêñèìàëüíûé áàëë óñòàíîâëåí íà ìåíüøåì ÷èñëå îáðàçöîâ, èñïûòàíèÿ ïîâòîðÿþò íà íîâûõ îáðàçöàõ, îêðàøåííûõ ëàêîêðàñî÷íûì ìàòåðèàëîì òîé æå ïàðòèè.

1.7.2. Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé çàïèñûâàþò â ïðîòîêîë, â êîòîðîì óêàçûâàþò:

ñèñòåìó ëàêîêðàñî÷íîãî ïîêðûòèÿ;

öâåò ïîêðûòèÿ;

ìàðêó ìàòåðèàëà îêðàøèâàåìîé ïîâåðõíîñòè;

ñïîñîá îáðàáîòêè îêðàøèâàåìîé ïîâåðõíîñòè;

÷èñëî ñëîåâ ëàêîêðàñî÷íîãî ïîêðûòèÿ;

ðåæèì ñóøêè êàæäîãî ñëîÿ ïîêðûòèÿ;

íàèìåíîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîâîäÿùåãî èñïûòàíèÿ;

äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ èñïûòàíèé;

ïðîãðàììó èñïûòàíèé;

îöåíêó ãðèáîñòîéêîñòè ëàêîêðàñî÷íîãî ïîêðûòèÿ;

îáîçíà÷åíèå ñòàíäàðòà, ïî êîòîðîìó ïðîâîäÿò èñïûòàíèÿ;

ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå èëè äðóãèå ñïåöèàëüíûå ïîêàçàòåëè ïîêðûòèÿ äî èñïûòàíèÿ;

ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå èëè äðóãèå ñïåöèàëüíûå ïîêàçàòåëè ïîêðûòèÿ ïîñëå èñïûòàíèÿ;

ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå èëè äðóãèå ñïåöèàëüíûå ïîêàçàòåëè ïîñëå èñïûòàíèÿ íà âîçäåéñòâèå âëàæíîñòè âîçäóõà.

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1).

2. ÌÅÒÎÄ Á 

2.1. Ìåòîä óñòàíàâëèâàåò íàëè÷èå â ïîêðûòèè ôóíãèöèäíûõ ñâîéñòâ è îïðåäåëåíèå ãðèáîñòîéêîñòè ïîêðûòèÿ â ïðèñóòñòâèè äîïîëíèòåëüíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ïî ñòåïåíè ðàçðóøåíèÿ ïîâåðõíîñòè.

Ïðè îïðåäåëåíèè ãðèáîñòîéêîñòè ïîêðûòèÿ ïî ñòåïåíè ðàçðóøåíèÿ ïîâåðõíîñòè ïðîâîäÿò ïàðàëëåëüíûå èñïûòàíèÿ íà âîçäåéñòâèå âëàæíîñòè âîçäóõà ïî ï.1.6.6.

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1).

2.2. Îòáîð îáðàçöîâ

2.2.1. Ôîðìû è ðàçìåðû îáðàçöîâ - ïî ï.1.2.1.

2.2.2. Êðàÿ îáðàçöîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ôóíãèöèäíûõ ñâîéñòâ, çàùèùàþò èñïûòóåìûì ïîêðûòèåì.

Êðàÿ îáðàçöîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ãðèáîñòîéêîñòè ïîêðûòèÿ ïî ñòåïåíè ðàçðóøåíèÿ ïîâåðõíîñòè, çàùèùàþò òåìíî-çåëåíîé ýìàëüþ ìàðêè ÝÏ-525 ïî ÃÎÑÒ 22438-85, çàùèòíîé ýìàëüþ ìàðêè ÝÏ-567 ïî ÃÎÑÒ 22369-77 èëè øïàòëåâêîé ìàðêè ÝÏ-0010 ïî ÃÎÑÒ 10277-90, âûñóøåííûìè ïðè òåìïåðàòóðå (20±2) °Ñ â òå÷åíèå 5 ñóò.

2.2.3. Êîëè÷åñòâî îáðàçöîâ ïðè îïðåäåëåíèè ôóíãèöèäíûõ ñâîéñòâ ïîêðûòèÿ äîëæíî áûòü íå ìåíåå ïÿòè.

Ïðè îïðåäåëåíèè ãðèáîñòîéêîñòè ïîêðûòèÿ ïî ñòåïåíè ðàçðóøåíèÿ ïîâåðõíîñòè êîëè÷åñòâî îáðàçöîâ äîëæíî áûòü íå ìåíåå òðèäöàòè.

2.2.2; 2.2.3. (Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1).

2.3. Âèäû ãðèáîâ - ïî ï.1.3.

2.4. Àïïàðàòóðà, ìàòåðèàëû è ðåàêòèâû - ïî ï.1.4.

2.5. Ïîäãîòîâêà ê èñïûòàíèÿì

2.5.1. Ïîñóäó, ñðåäû, êóëüòóðû ãðèáîâ è êîíòðîëüíûå ÷àøêè Ïåòðè ïîäãîòàâëèâàþò ïî ïï.1.5.1-1.5.4.

2.5.2. Ãîòîâÿò ñðåäó ×àïåêà-Äîêñà è ñðåäó ×àïåêà-Äîêñà ñ àãàðîì ïî ÃÎÑÒ 9.048-89.

2.5.3. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ôóíãèöèäíûõ ñâîéñòâ ïîêðûòèÿ ñðåäó ×àïåêà-Äîêñà ñ àãàðîì ðàçëèâàþò â ÷àøêè Ïåòðè â êîëè÷åñòâå 20-30 ñì è äàþò åé çàñòûòü.

Îáðàçöû, ïîäãîòîâëåííûå ïî ï.1.5.5, ðàçìåùàþò ïî îäíîìó â ÷àøêè Ïåòðè.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ãðèáîñòîéêîñòè ïîêðûòèÿ ïî ñòåïåíè ðàçðóøåíèÿ ïîâåðõíîñòè îáðàçöû, ïîäãîòîâëåííûå ïî ï.1.5.5, ðàçìåùàþò â ïðèñïîñîáëåíèè íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 20 ìì äðóã îò äðóãà èëè ïî îäíîìó â ÷àøêè Ïåòðè.

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1).

2.6. Ïðîâåäåíèå èñïûòàíèé

2.6.1. Ãîòîâÿò ñóñïåíçèþ ñïîð ãðèáîâ â ñðåäå ×àïåêà-Äîêñà, ðàçâåäåííîé äèñòèëëèðîâàííîé âîäîé â ñîîòíîøåíèè 1:15, è â ñðåäå ×àïåêà-Äîêñà ïî ÃÎÑÒ 9.048-89.

2.6.2. ×àøêè Ïåòðè èëè ïðèñïîñîáëåíèÿ ñ îáðàçöàìè, ïîäãîòîâëåííûìè ïî ï.2.5.3, ïåðåíîñÿò â áîêñ è ïîâåðõíîñòü îáðàçöîâ è ñðåäû çàðàæàþò;

ïðè îïðåäåëåíèè ôóíãèöèäíûõ ñâîéñòâ - ñóñïåíçèåé ñïîð ãðèáîâ â ñðåäå ×àïåêà-Äîêñà, ðàçâåäåííîé äèñòèëëèðîâàííîé âîäîé â ñîîòíîøåíèè 1:15;

ïðè îïðåäåëåíèè ãðèáîñòîéêîñòè ïîêðûòèÿ ïî ñòåïåíè ðàçðóøåíèÿ ïîâåðõíîñòè - ñóñïåíçèåé ñïîð ãðèáîâ â ñðåäå ×àïåêà-Äîêñà.

Çàðàæåíèå ïðîèçâîäÿò, êàê óêàçàíî â ï.1.6.3.

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1).

2.6.3. Äàëüíåéøèé ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé - ïî ïï.1.6.4-1.6.6 è 1.6.8.

2.6.4. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàíèé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ðåæèìà ïðè îïðåäåëåíèè ôóíãèöèäíûõ ñâîéñòâ - 14 ñóò.

2.6.5. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàíèé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ðåæèìà ïðè îïðåäåëåíèè ãðèáîñòîéêîñòè ïî ñòåïåíè ðàçðóøåíèÿ ïîâåðõíîñòè ïîêðûòèÿ - 84 ñóò ñ ïðîìåæóòî÷íîé îöåíêîé ãðèáîñòîéêîñòè ïîêðûòèé ÷åðåç êàæäûå 28 ñóò. Ïðè ýòîì ïÿòü îáðàçöîâ ñíèìàþò ñ èñïûòàíèé, î÷èùàþò îò ïëåñíåâûõ ãðèáîâ ïóòåì ïðîìûâàíèÿ âîäîé, âûäåðæèâàþò â òå÷åíèå 2 ÷ íà âîçäóõå è çàòåì îñìàòðèâàþò íåâîîðóæåííûì ãëàçîì è ïðè óâåëè÷åíèè 56-60.

Ñòåïåíü ðàçðóøåíèÿ ïîâåðõíîñòè ïîêðûòèÿ îïðåäåëÿþò íà îñíîâàíèè îöåíêè âíåøíåãî âèäà ïî òàáëèöå è ñðàâíåíèåì ñ îáðàçöàìè, ïðîøåäøèìè èñïûòàíèÿ íà âîçäåéñòâèå âëàæíîñòè âîçäóõà.

Îöåíêå âíåøíåãî âèäà ïîäâåðãàþò òîëüêî òó ñòîðîíó îáðàçöà, êîòîðàÿ áûëà îïðûñêàíà ñóñïåíçèåé ñïîð ãðèáîâ.

2.6.6. ×åðåç 7 ñóò â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ èëè ñëàáîãî (áåç ñïîðîíîøåíèÿ) ðàçâèòèÿ ãðèáîâ íà ïîâåðõíîñòè ïîêðûòèÿ ïðè îïðåäåëåíèè ãðèáîñòîéêîñòè ïî ñòåïåíè ðàçðóøåíèÿ ïîâåðõíîñòè èñïûòàíèÿ ïîâòîðÿþò.

Áàëë
	Õàðàêòåðèñòèêà áàëëà ïî îöåíêå âíåøíåãî âèäà ïîêðûòèÿ
	Óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûõ ðàçðóøåíèé ïî ÃÎÑÒ 9.407-84
	
0
	Ïîêðûòèå íå èìååò âèäèìûõ èçìåíåíèé öâåòà, áëåñêà.
	Á, Ö
	
1
	Ïîäïëåíî÷íàÿ êîððîçèÿ îòñóòñòâóåò

	Íåçíà÷èòåëüíîå èçìåíåíèå öâåòà áëåñêà.
	Á, Ö

	Ïîäïëåíî÷íàÿ êîððîçèÿ îòñóòñòâóåò

2
	Çíà÷èòåëüíîå èçìåíåíèå öâåòà, áëåñêà, ïîÿâëåíèå îòòåíêîâ öâåòà ïîêðûòèÿ.
	Á, Ö

	Ðàçðóøåíèÿ â âèäå òðåùèí, îòñëàèâàíèÿ èëè ïóçûðåé äî 5% îêðàøåííîé ïîâåðõíîñòè îáðàçöà
	Ò; Ñ; Ï

	Êîððîçèÿ ìåòàëëà äî 1% ïëîùàäè ïîêðûòèÿ
	Ê
	
3
	Ñèëüíîå èçìåíåíèå öâåòà, áëåñêà.
	Á, Ö

	Ðàçðóøåíèÿ â âèäå òðåùèí, îòñëàèâàíèÿ, ïóçûðåé äî 25% îêðàøåííîé ïîâåðõíîñòè îáðàçöà.
	Ò; Ñ; Ï

	Êîððîçèÿ ìåòàëëà äî 5% ïëîùàäè ïîêðûòèÿ
	Ê
	
4
	Î÷åíü ñèëüíîå èçìåíåíèå áëåñêà.
	Á

	Ðàçðóøåíèÿ â âèäå òðåùèí, îòñëàèâàíèÿ, ïóçûðåé äî 50% îêðàøåííîé ïîâåðõíîñòè îáðàçöà.
	Ò; Ñ; Ï

	Êîððîçèÿ ìåòàëëà äî 15% ïëîùàäè ïîêðûòèÿ
	Ê

Ïðèìå÷àíèå. Îöåíêà âíåøíåãî âèäà ïîêðûòèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïî îòíîñèòåëüíîé ïëîùàäè ðàçðóøåííîãî ïîêðûòèÿ íåçàâèñèìî îò ëèíåéíûõ ðàçìåðîâ ðàçðóøåíèÿ îêðàøåííûõ îáðàçöîâ.

2.6.5; 2.6.6. (Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1).

2.7. Îáðàáîòêà ðåçóëüòàòîâ

2.7.1. Ëàêîêðàñî÷íîå ïîêðûòèå îáëàäàåò ôóíãèöèäíûìè ñâîéñòâàìè, åñëè âîêðóã îáðàçöà íà ïèòàòåëüíîé ñðåäå íàáëþäàåòñÿ èíãèáèòîðíàÿ çîíà (çîíà îòñóòñòâèÿ ðàçâèòèÿ ãðèáîâ) èëè íà ïîâåðõíîñòè èëè êðàÿõ îáðàçöà íàáëþäàåòñÿ ðàçâèòèå ãðèáîâ, îöåíèâàåìîå áàëëàìè 0 è 1 ïî øåñòèáàëëüíîé øêàëå ÃÎÑÒ 9.048-89.

2.7.2. Çà ðåçóëüòàò èñïûòàíèé ïðèíèìàþò ìàêñèìàëüíûé áàëë, êîòîðûé óñòàíîâëåí íå ìåíåå ÷åì äëÿ òðåõ îáðàçöîâ ïðè îêîí÷àòåëüíîì îñìîòðå.

Åñëè ìàêñèìàëüíûé áàëë óñòàíîâëåí íà ìåíüøåì ÷èñëå îáðàçöîâ, èñïûòàíèÿ ïîâòîðÿþò íà íîâûõ îáðàçöàõ, îêðàøåííûõ ëàêîêðàñî÷íûì ìàòåðèàëîì òîé æå ïàðòèè.

2.7.1; 2.7.2. (Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1).

2.7.3. Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé çàïèñûâàþò â ïðîòîêîë ïî ï.1.7.2.

3. ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ 

3.1. Ãðèáîñòîéêîñòü ëàêîêðàñî÷íîãî ïîêðûòèÿ îáîçíà÷àþò èíäåêñîì ÏÃ (ïëåñíåâûå ãðèáû) ñ äâóçíà÷íûì ÷èñëîâûì çíà÷åíèåì â ïðàâîì íèæíåì óãëó.

Íàïðèìåð, õàðàêòåðèñòèêó ãðèáîñòîéêîñòè ëàêîêðàñî÷íîãî ïîêðûòèÿ â ñèñòåìå ÀÊ-070-ÌË-112 çàïèñûâàþò: ÏÃ, ãäå 2 - áàëë ãðèáîñòîéêîñòè ïî ìåòîäó À, 1 - áàëë ãðèáîñòîéêîñòè ïî ìåòîäó Á.

Õàðàêòåðèñòèêó ôóíãèöèäíûõ ñâîéñòâ ëàêîêðàñî÷íîãî ïîêðûòèÿ íå óêàçûâàþò.

Åñëè èñïûòàíèÿ ïî îäíîìó èç ïåðå÷èñëåííûõ ìåòîäîâ íå ïðîâîäÿò, òî â îáîçíà÷åíèè âìåñòî áàëëà ñòàâÿò çíàê X, íàïðèìåð ÏÃ.

3.2. Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé çàïèñûâàþò â ïðîòîêîë ïî ï.1.7.2.

3.3. Îöåíêó ôóíãèöèäíûõ ñâîéñòâ ëàêîêðàñî÷íîãî ïîêðûòèÿ çàïèñûâàþò ñëîâàìè "îáëàäàåò", "íå îáëàäàåò" è "èñïûòàíèÿ íå ïðîâîäèëèñü".

4. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 

4.1. Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè - ïî ÃÎÑÒ 9.048-89.

Òåêñò äîêóìåíòà ñâåðåí ïî:
îôèöèàëüíîå èçäàíèå
Çàùèòà îò êîððîçèè.
×àñòü 6. Çàùèòà îò áèîïîâðåæäåíèé. -
Ì.: Èçäàòåëüñòâî ñòàíäàðòîâ, 1994 

ÃÎÑÒ 9.050-75 ÅÑÇÊÑ. Ïîêðûòèÿ ëàêîêðàñî÷íûå. Ìåòîäû ëàáîðàòîðíûõ èñïûòàíèé íà ñòîéêîñòü ê âîçäåéñòâèþ ïëåñíåâûõ ãðèáîâ (ñ Èçìåíåíèåì 1)

Âèä äîêóìåíòà: 
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 11.05.75 N 1226
ÃÎÑÒ îò 11.05.75 N 9.050-75
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

Ïðèíÿâøèé îðãàí: Ãîññòàíäàðò ÑÑÑÐ

Ñòàòóñ: Äåéñòâóþùèé
     
Òèï äîêóìåíòà: Íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèé äîêóìåíò
Äàòà íà÷àëà äåéñòâèÿ: 01.07.76

Îïóáëèêîâàí: îôèöèàëüíîå èçäàíèå, Çàùèòà îò êîððîçèè. ×àñòü 6. Çàùèòà îò áèîïîâðåæäåíèé. - Ì.: Èçäàòåëüñòâî ñòàíäàðòîâ, 1994 ãîä
Äàòà ðåäàêöèè: 01.04.93

Ññûëàåòñÿ íà 
ÃÎÑÒ 10277-90 Øïàòëåâêè. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 25.01.90 N 85
ÃÎÑÒ îò 25.01.90 N 10277-90
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 9.407-84 ÅÑÇÊÑ. Ïîêðûòèÿ ëàêîêðàñî÷íûå. Ìåòîä îöåíêè âíåøíåãî âèäà (ñ Èçìåíåíèÿìè N 1, 2)
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 29.06.84 N 2246
ÃÎÑÒ îò 29.06.84 N 9.407-84
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 9.048-89 ÅÑÇÊÑ. Èçäåëèÿ òåõíè÷åñêèå. Ìåòîäû ëàáîðàòîðíûõ èñïûòàíèé íà ñòîéêîñòü ê âîçäåéñòâèþ ïëåñíåâûõ ãðèáîâ
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 26.06.89 N 2019
ÃÎÑÒ îò 26.06.89 N 9.048-89
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

Íà íåãî ññûëàþòñÿ 
ÃÎÑÒ Ð 51164-98 Òðóáîïðîâîäû ñòàëüíûå ìàãèñòðàëüíûå. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê çàùèòå îò êîððîçèè
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè îò 23.04.98 N 144
ÃÎÑÒ Ð îò 23.04.98 N 51164-98
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 9.803-88 ÅÑÇÊÑ. Ôóíãèöèäû. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 28.11.88 N 3857
ÃÎÑÒ îò 28.11.88 N 9.803-88
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 9.408-86 ÅÑÇÊÑ. Ïîêðûòèÿ ëàêîêðàñî÷íûå. Ìåòîä óñêîðåííûõ èñïûòàíèé íà ñòîéêîñòü â óñëîâèÿõ õðàíåíèÿ
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 20.06.86 N 1583
ÃÎÑÒ îò 20.06.86 N 9.408-86
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

Òåìàòèêè 
Ñòðîèòåëüñòâî è àðõèòåêòóðà

Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû è èçäåëèÿ

Îòäåëî÷íûå è îáëèöîâî÷íûå ìàòåðèàëû (Ê 66)

Êëèìàòè÷åñêèå èñïûòàíèÿ (19.040)

Èñïûòàíèÿ (19)

Ëàêîêðàñî÷íàÿ ïðîìûøëåííîñòü (87)

Ïðîöåññû ïðîèçâîäñòâà ëàêîêðàñî÷íûõ ïîêðûòèé (87.020)

Õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü