ÃÎÑÒ 9.407-84

Ãðóïïà Ò94

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÑÎÞÇÀ ÑÑÐ

Åäèíàÿ ñèñòåìà çàùèòû îò êîððîçèè è ñòàðåíèÿ

ÏÎÊÐÛÒÈß ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ

Ìåòîä îöåíêè âíåøíåãî âèäà

Unified system of corrosion and ageing protection.
Paint coatings.
Method of appearance rating 

ÎÊÑÒÓ 0009 
Äàòà ââåäåíèÿ 1985-07-01

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ 

1. ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍ È ÂÍÅÑÅÍ Ìèíèñòåðñòâîì õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ

ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊÈ

È.Â.Åëèñàâåòñêàÿ, êàíä. õèì. íàóê; Â.È.Êàíàðåéêèíà; À.Ò.Ùåãîëåâà; Í.Â.Ìàéîðîâà, êàíä. õèì. íàóê; Ì.Ì.Ãîðáà÷åâà, êàíä. õèì. íàóê; Ò.È.Êîëåñíèêîâà; Á.Ë.Øàïèðî; Ã.Â.Êîçëîâà, êàíä. òåõí. íàóê; Ë.Ì.Ñàìîéëîâà; Ë.Â.Ñîêîëîâà; Ã.À.Ìèðîíîâà

2. ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ È ÂÂÅÄÅÍ Â ÄÅÉÑÒÂÈÅ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÑÑÑÐ ïî ñòàíäàðòàì îò 29.06.84 N 2246

3. ÂÂÅÄÅÍ ÂÏÅÐÂÛÅ

4. ÑÑÛËÎ×ÍÛÅ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Îáîçíà÷åíèå ÍÒÄ, íà êîòîðûé äàíà ññûëêà
	Íîìåð ïóíêòà, ïîäïóíêòà
	
ÃÎÑÒ 896-69
	     2.2.2
	
ÃÎÑÒ 16976-71
	     2.2.5
	
ÃÎÑÒ 25706-83
	     1

5. ÏÅÐÅÈÇÄÀÍÈÅ (îêòÿáðü 1996 ã.) ñ Èçìåíåíèÿìè N 1, 2, óòâåðæäåííûìè â îêòÿáðå 1987 ã., ìàå 1992 ã. (ÈÓÑ 1-88, 8-92)

Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò óñòàíàâëèâàåò ìåòîä îöåíêè âíåøíåãî âèäà ëàêîêðàñî÷íîãî ïîêðûòèÿ (äàëåå â òåêñòå - ïîêðûòèÿ) ìåòàëëè÷åñêîé ïîâåðõíîñòè.

Ìåòîä ïðèìåíÿþò ïðè èñïûòàíèÿõ ïîêðûòèé, à òàêæå ïðè èñïûòàíèÿõ è ýêñïëóàòàöèè (õðàíåíèè) èçäåëèé ñ ïîêðûòèÿìè.

1. ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÀ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ 

Áëåñêîìåð ôîòîýëåêòðè÷åñêèé òèïà ÔÁ-2.

Ïðèáîð äëÿ èçìåðåíèÿ ñòåïåíè ìåëåíèÿ òèïà ÏÌ-1.

Ñïåêòðîêîëîðèìåòð, ñïåêòðîòðîí.

Êîìïàðàòîð öâåòà òèïà ÊÖ-2.

Ïëàñòèíà èç ïðîçðà÷íîãî ìàòåðèàëà ñ íàíåñåííîé íà íåå ñåòêîé èëè ïðîâîëî÷íàÿ ñåòêà ñî ñòîðîíîé êâàäðàòà 5 ìì.

Ëóïà ËÈ-3-10 èëè ËÈ-4-10 ïî ÃÎÑÒ 25706.

Èíñòðóìåíò ìåðèòåëüíûé ñ ïîãðåøíîñòüþ íå áîëåå 0,1 ìì.

Òêàíü õëîï÷àòîáóìàæíàÿ ÷åðíàÿ è áåëàÿ (àðòèêóë òèïà 276).

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 2).

2. ÎÖÅÍÊÀ ÂÍÅØÍÅÃÎ ÂÈÄÀ ÏÎÊÐÛÒÈß 

2.1. Ïîäãîòîâêó ïîêðûòèÿ ê îöåíêå âíåøíåãî âèäà ïðîâîäÿò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàíäàðòîâ íà ìåòîäû èñïûòàíèé ïîêðûòèé èëè ìåòîäû îöåíêè ñîñòîÿíèÿ èçäåëèé.

Â çàâèñèìîñòè îò öåëè èñïûòàíèé, óñòàíîâëåííîé â ïðîãðàììå èñïûòàíèé, ïðîâîäÿò îöåíêó äåêîðàòèâíûõ èëè çàùèòíûõ ñâîéñòâ, èëè äåêîðàòèâíûõ è çàùèòíûõ â êîìïëåêñå.

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1).

2.2. Îöåíêà äåêîðàòèâíûõ ñâîéñòâ ïîêðûòèÿ

2.2.1. Âèäû ðàçðóøåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå èçìåíåíèå äåêîðàòèâíûõ ñâîéñòâ ïîêðûòèÿ, ïðèâåäåíû â òàáë.1.

Òàáëèöà 1

Âèä ðàçðóøåíèÿ
	Óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå
	
     Èçìåíåíèå áëåñêà
	Á
	
     Èçìåíåíèå öâåòà
	Ö
	
     Ãðÿçåóäåðæàíèå
	Ã
	
     Ìåëåíèå
	Ì

2.2.2. Èçìåíåíèå áëåñêà ïîêðûòèÿ îïðåäåëÿþò ïî ÃÎÑÒ 896 èëè âèçóàëüíî ñðàâíåíèåì ñ êîíòðîëüíûì îáðàçöîì.

2.2.3. Èçìåíåíèå öâåòà ïîêðûòèÿ îïðåäåëÿþò âèçóàëüíî ñðàâíåíèåì ñ êîíòðîëüíûì îáðàçöîì èëè ñ ïîìîùüþ ñïåêòðîôîòîìåòðà èëè êîìïàðàòîðà öâåòà.

2.2.4. Ãðÿçåóäåðæàíèå ïîêðûòèÿ îïðåäåëÿþò âèçóàëüíî ïî îòñóòñòâèþ èëè íàëè÷èþ íà ïîâåðõíîñòè ïîêðûòèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ÷àñòèö ïîñëå ïðîìûâêè òåïëîé âîäîé.

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1).

2.2.5. Ìåëåíèå ïîêðûòèÿ îïðåäåëÿþò ïî ÃÎÑÒ 16976 èëè âèçóàëüíî ïî îòñóòñòâèþ èëè íàëè÷èþ ÷àñòèö ïèãìåíòà íà õëîï÷àòîáóìàæíîé òêàíè (áåëîé äëÿ òåìíûõ ïîêðûòèé è ÷åðíîé äëÿ ñâåòëûõ), îòäåëÿåìûõ îò ïîêðûòèÿ ïðè òðåíèè åãî ñ óñèëèåì.

2.2.6. Îöåíêó ðàçðóøåíèÿ êàæäîãî âèäà â áàëëàõ îïðåäåëÿþò ïî òàáë.2.

Òàáëèöà 2 

Áàëë
	Èçìåíåíèå áëåñêà ïðè îïðåäåëåíèè 	Èçìåíåíèå öâåòà ïðè
îïðåäåëåíèè âèçóàëüíî 	Ãðÿçåóäåðæàíèå
	Ìåëåíèå ïðè îïðåäåëåíèè
	
	ïî ÃÎÑÒ 896-69, %	âèçóàëüíî 			ïî ÃÎÑÒ 16976, êîëè÷åñòâî îòïå÷àòêîâ
	âèçóàëüíî ïðè òðåíèè òêàíüþ
	
1
	Îò 0 äî 20 âêëþ÷.
	Áåç èçìåíåíèÿ 
	Áåç èçìåíåíèÿ 	Ìåõàíè÷åñêèå ÷àñòèöû îòñóòñòâóþò
	0
	Íà òêàíè ÷àñòèöû ïèãìåíòà îòñóòñòâóþò
	
2
	Ñâ. 20 äî 40 "
	Íåçíà÷èòåëüíîå 
	Íåçíà÷èòåëüíîå ïîñâåòëåíèå èëè ïîòåìíåíèå 	Îòäåëüíûå ìåõàíè÷åñêèå
÷àñòèöû
	Äî 2 âêëþ÷. 	Íà òêàíè ïëîõî ðàçëè÷èìûå ñëåäû ïèãìåíòà 	
3
	   " 40  "  60 "	Çíà÷èòåëüíîå 
	Èçìåíåíèå öâåòîâîãî îòòåíêà õîðîøî çàìåòíî 	Íàëåò ìåõàíè÷åñêèõ ÷àñòèö, öâåò ïîêðûòèÿ ðàçëè÷èì
	Ñâ. 2 äî 5 âêëþ÷.
	Íà òêàíè õîðîøî âèäèìûå ÷àñòèöû ïèãìåíòà
	
4
	   " 60  "  80 "
	Ñèëüíîå 
	Öâåò ïîêðûòèÿ ïëîõî ðàçëè÷èì 	Íàëåò ìåõàíè÷åñêèõ ÷àñòèö, öâåò ïîêðûòèÿ ïëîõî ðàçëè÷èì
	 " 5  "  8
	×àñòèöû ïèãìåíòà ëåãêî îòäåëÿþòñÿ ïðè òðåíèè
	
5 	   " 80 	Î÷åíü ñèëüíîå 	Öâåò ïîêðûòèÿ íå ðàçëè÷èì 	Íàëåò ìåõàíè÷åñêèõ ÷àñòèö, öâåò ïîêðûòèÿ íå ðàçëè÷èì
	 " 8 	×àñòèöû ïèãìåíòà ëåãêî îòäåëÿþòñÿ ïðè
êàñàíèè 	

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1).

2.2.7. Îáîçíà÷åíèå îöåíêè êàæäîãî âèäà ðàçðóøåíèÿ ñîñòîèò èç óñëîâíîãî îáîçíà÷åíèÿ âèäà ðàçðóøåíèÿ ïî òàáë.1 è öèôðû, îáîçíà÷àþùåé áàëë ïî òàáë.2, íàïðèìåð Á3, Ö2, Ã2, Ì3.

2.3. Îöåíêà çàùèòíûõ ñâîéñòâ ïîêðûòèÿ 

2.3.1. Âèäû ðàçðóøåíèé, õàðàêòåðèçóþùèå èçìåíåíèå çàùèòíûõ ñâîéñòâ ïîêðûòèÿ, ïðèâåäåíû â òàáë.3.

Òàáëèöà 3 

Âèä ðàçðóøåíèÿ
	Óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå
	
     Ðàñòðåñêèâàíèå
	Ò
	
     Âûâåòðèâàíèå
	Â
	
     Îòñëàèâàíèå
	Ñ
	
     Ðàñòâîðåíèå
	Ð
	
     Ñìîðùèâàíèå
	ÑÌ
	
     Îáðàçîâàíèå ïóçûðåé
	Ï
	
     Êîððîçèÿ ìåòàëëà
	Ê

2.3.2. Ðàñòðåñêèâàíèå, âûâåòðèâàíèå, îòñëàèâàíèå, ðàñòâîðåíèå, îáðàçîâàíèå ïóçûðåé, êîððîçèþ ìåòàëëà îöåíèâàþò ïî ïëîùàäè ðàçðóøåííîãî ïîêðûòèÿ è ïî ðàçìåðàì ðàçðóøåíèÿ (äèàìåòð, ãëóáèíà).

Ñìîðùèâàíèå îöåíèâàþò ïî ïëîùàäè ðàçðóøåííîãî ïîêðûòèÿ.

Ïîäïëåíî÷íóþ êîððîçèþ (ÊÏ), ïðè íåîáõîäèìîñòè, îöåíèâàþò ïîñëå óäàëåíèÿ ïîêðûòèÿ àíàëîãè÷íî êîððîçèè ìåòàëëà (Ê).

2.3.3. Ïëîùàäü ðàçðóøåííîãî ïîêðûòèÿ îïðåäåëÿþò íàëîæåíèåì íà îöåíèâàåìóþ ïîâåðõíîñòü ïëàñòèíû èç ïðîçðà÷íîãî ìàòåðèàëà ñ íàíåñåííîé íà íåå ñåòêîé èëè ïðîâîëî÷íîé ñåòêè ñî ñòîðîíîé êâàäðàòà 5 èëè 10 ìì â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà îáðàçöîâ è ïëîùàäåé ðàçðóøåííûõ ó÷àñòêîâ.

Ïëîùàäü ðàçðóøåííîãî ïîêðûòèÿ â ïðîöåíòàõ îïðåäåëÿþò ïî âåëè÷èíå ÷àñòîòíîãî ïîêàçàòåëÿ ðàçðóøåíèÿ () ïî ôîðìóëå

,

ãäå  - êîëè÷åñòâî êâàäðàòîâ, â êîòîðûõ íàáëþäàåòñÿ ðàçðóøåíèå ïîêðûòèÿ;

 - îáùåå êîëè÷åñòâî êâàäðàòîâ íà ïðîçðà÷íîé ïëàñòèíå èëè ïðîâîëî÷íîé ñåòêå.

Ïðè îöåíêå íå ó÷èòûâàþò ñîñòîÿíèå ïîêðûòèé íà êðàÿõ è ïðèëåãàþùèõ ê íèì ïîâåðõíîñòÿõ íà ðàññòîÿíèè 10 ìì.

Äîïóñêàåòñÿ ïëîùàäü ðàçðóøåííîãî ïîêðûòèÿ îïðåäåëÿòü âèçóàëüíî.

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì.N 1).

2.3.4. Ãëóáèíó òðåùèí, âûâåòðèâàíèÿ, îòñëàèâàíèÿ, ðàñòâîðåíèÿ ïîêðûòèé îïðåäåëÿþò âèçóàëüíî ñ ïîìîùüþ ëóïû.

2.3.5. Ðàçìåðû ïóçûðåé, êîððîçèîííûõ î÷àãîâ îïðåäåëÿþò ìåðèòåëüíûì èíñòðóìåíòîì ñ ïîãðåøíîñòüþ íå áîëåå 0,1 ìì.

     2.3.6. Îöåíêó çàùèòíûõ ñâîéñòâ ïîêðûòèÿ â áàëëàõ ïî ïëîùàäè ðàçðóøåííîãî ïîêðûòèÿ ïðîâîäÿò ïî òàáë.4.

Òàáëèöà 4

Áàëë
	Îöåíêà çàùèòíûõ ñâîéñòâ ïî ïëîùàäè ðàçðóøåííîãî ïîêðûòèÿ, %, ïðè íàëè÷èè
	
	òðåùèí, âûâåòðèâàíèÿ, îòñëàèâàíèÿ, ðàñòâîðåíèÿ, ñìîðùèâàíèÿ, ïóçûðåé
	êîððîçèè ìåòàëëà
	
1
	0
	0
	
2
	                     Äî 5 âêëþ÷.
	                       Äî 1 âêëþ÷.
	
3
	               Ñâ. 5   "  25    "
	             Ñâ. 1  "  2,5   "
	
4
	"  25  "  50    "
	                " 2,5  "     5   "
	
5
	                 "  50
	                "   5   "   15   "
	
6
	-
	" 15

2.3.7. Îöåíêó çàùèòíûõ ñâîéñòâ ïîêðûòèÿ â áàëëàõ ïî ðàçìåðàì ðàçðóøåíèÿ ïîêðûòèÿ (ãëóáèíû, äèàìåòðà) ïðîâîäÿò ïî òàáë.5.

Òàáëèöà 5

Áàëë
	Îöåíêà çàùèòíûõ ñâîéñòâ ïî ðàçìåðàì ðàçðóøåíèÿ ïîêðûòèÿ
	
	Ãëóáèíà òðåùèí, âûâåòðèâàíèÿ, îòñëàèâàíèÿ, ðàñòâîðåíèÿ
	Äèàìåòð ïóçûðåé, ìì, ãëóáèíà ðàçðóøåíèÿ
	Äèàìåòð êîððîçèîííûõ î÷àãîâ, ìì
	
1
	Ðàçðóøåíèå îòñóòñòâóåò
	Ðàçðóøåíèå îòñóòñòâóåò
	0
	
2
	Ðàçðóøåíèå âíåøíåãî ñëîÿ, âèäèìîå ïðè óâåëè÷åíèè â 10 ðàç
	Äî 0,5; ðàçðóøåíèå âíåøíåãî ñëîÿ
	Äî 0,5 âêëþ÷.
	
3
	Ðàçðóøåíèå âíåøíåãî ñëîÿ, âèäèìîå íåâîîðóæåííûì ãëàçîì
	Ñâ. 0,5 äî 1,0 âêëþ÷.; ðàçðóøåíèå âíåøíåãî ñëîÿ
	Ñâ. 0,5 äî 1,0 âêëþ÷.
	
4
	Ðàçðóøåíèå äî ãðóíòîâî÷íîãî ñëîÿ
	Ñâ. 1,0 äî 3,0 èëè ðàçðóøåíèå äî ãðóíòîâî÷íîãî ñëîÿ
	" 1,0  "  3,0  "
	
5
	Ðàçðóøåíèå äî îêðàøèâàåìîé ïîâåðõíîñòè
	Ñâ. 3,0 èëè ðàçðóøåíèå äî îêðàøèâàåìîé ïîâåðõíîñòè
	Ñâ. 3,0

Íà ïîêðûòèÿõ, îöåíåííûõ áàëëàìè 3, 4 èëè 5 ïî çàùèòíûì ñâîéñòâàì, äåêîðàòèâíûå ñâîéñòâà íå îïðåäåëÿþò.

2.3.8. Îáîçíà÷åíèå îöåíêè êàæäîãî âèäà ðàçðóøåíèÿ ñîñòîèò èç óñëîâíîãî îáîçíà÷åíèÿ âèäà ðàçðóøåíèÿ ïî òàáë.3 è äðîáè, ÷èñëèòåëü êîòîðîé - áàëë ïî ïëîùàäè ðàçðóøåííîãî ïîêðûòèÿ ïî òàáë.4, çíàìåíàòåëü - áàëë ïî ðàçìåðó ðàçðóøåíèÿ (äèàìåòðà, ãëóáèíû) ïî òàáë.5, íàïðèìåð, Ñ3/4, Ê4/3.

2.3.6-2.3.8. (Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1).

3. ÎÁÎÁÙÅÍÍÀß ÎÖÅÍÊÀ 

3.1. Îáîáùåííóþ îöåíêó âíåøíåãî âèäà ïî êîìïëåêñó èçìåíåíèé äåêîðàòèâíûõ ñâîéñòâ ïîêðûòèé (ÀÄ) äîïîëíèòåëüíî ïðîâîäÿò ïî òàáë.6, ïðè ýòîì êàæäûé áàëë ïî òàáë.2 îöåíèâàþò ïî îáîáùåííîé øêàëå òàáë.6.

Òàáëèöà 6 

Âèä ðàçðóøåíèÿ
	Îáîáùåííàÿ îöåíêà, áàëë
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
Èçìåíåíèå áëåñêà
	Á1
	Á2
	Á3
	Á4
	Á5
	
Èçìåíåíèå öâåòà
	Ö1
	Ö2
	Ö3
	Ö4
	Ö5
	
Ãðÿçåóäåðæàíèå
	Ã1
	Ã2
	Ã3
	Ã4
	Ã5
	
Ìåëåíèå
	M1
	M1
	Ì2
	Ì3
	Ì4, Ì5

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1, 2).

3.2. Çà îáîáùåííóþ îöåíêó ïðèíèìàþò ìàêñèìàëüíûé áàëë ïî òàáë.6, ïîëó÷åííûé îäíèì èç âèäîâ ðàçðóøåíèÿ, íàïðèìåð îöåíêà âèäîâ ðàçðóøåíèÿ ïî òàáë.2 - Ã2, Ö4 è ïî òàáë.6, ñîîòâåòñòâåííî 3 è 4 áàëëà, îáîáùåííàÿ îöåíêà (ÀÄ) - 4 áàëëà.

3.3. Îáîáùåííóþ îöåíêó âíåøíåãî âèäà ïî êîìïëåêñó èçìåíåíèé çàùèòíûõ ñâîéñòâ (AÇ) äîïîëíèòåëüíî ïðîâîäÿò ïî òàáë.7, ïðè ýòîì êàæäûé áàëë ïî òàáë.4 è 5 îöåíèâàþò ïî îáîáùåííîé øêàëå òàáë.7.

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1).

Òàáëèöà 7 

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 2).

3.4. Çà îáîáùåííóþ îöåíêó ïðèíèìàþò ìàêñèìàëüíûé áàëë ïî òàáë.7, íàïðèìåð îöåíêà âèäîâ ðàçðóøåíèÿ ïî òàáë.4 è 5 - Ñ3/4, Ê5/4 èëè Ò2/3, Ê3/2 è ïî òàáë.7, ñîîòâåòñòâåííî 4 è 5 èëè 2 è 3 áàëëà, îáîáùåííàÿ îöåíêà (AÇ) - À35 è À33.

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N 1, 2).

3.5. Îáîáùåííóþ îöåíêó âíåøíåãî âèäà ïîêðûòèÿ ïî èçìåíåíèþ äåêîðàòèâíûõ è çàùèòíûõ ñâîéñòâ çàïèñûâàþò ÷åðåç çàïÿòóþ, íàïðèìåð ÀÄ3, ÀÇ4.

Ïðè ïðîâåäåíèè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò è äëÿ ïîäðîáíîé õàðàêòåðèñòèêè âíåøíåãî âèäà ïîêðûòèÿ çàïèñü îñóùåñòâëÿþò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïï.2.2.7 è 2.3.8 ïî âñåì âèäàì ðàçðóøåíèÿ.

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N  1).

3.6. Êîëè÷åñòâåííóþ îöåíêó âíåøíåãî âèäà ïîêðûòèÿ ïî èçìåíåíèþ äåêîðàòèâíûõ è çàùèòíûõ ñâîéñòâ äîïóñêàåòñÿ ïðîâîäèòü ïî ðåêîìåíäóåìîìó ïðèëîæåíèþ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
Ðåêîìåíäóåìîå 
     
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÖÅÍÊÀ ÂÍÅØÍÅÃÎ ÂÈÄÀ ÏÎÊÐÛÒÈß 

1. Êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà âíåøíåãî âèäà ïîêðûòèÿ ó÷èòûâàåò âèäû ðàçðóøåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå èçìåíåíèå äåêîðàòèâíûõ è çàùèòíûõ ñâîéñòâ.

Êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò äëÿ èçó÷åíèÿ ïðîöåññîâ ðàçðóøåíèÿ è ñðàâíèòåëüíîé îöåíêè ñâîéñòâ ïîêðûòèé.

2. Äëÿ ó÷åòà â îáîáùåííûõ îöåíêàõ âëèÿíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ðàçðóøåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè äëÿ íèõ óñòàíîâëåíû êîýôôèöèåíòû âåñîìîñòè (), ïðèâåäåííûå â òàáë.1.

Òàáëèöà 1

Âèä ðàçðóøåíèÿ
	Óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå 	Êîýôôèöèåíò âåñîìîñòè âèäà ðàçðóøåíèÿ () â
	
		àòìîñôåðíûõ óñëîâèÿõ
	êèñëîòàõ, ùåëî÷àõ, ðàñòâîðàõ ñîëåé, âîäå
	îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèÿõ
	
Èçìåíåíèå áëåñêà
	Á
	0,25
	-
	-
	
Èçìåíåíèå öâåòà
	Ö
	0,25
	-
	-
	
Ãðÿçåóäåðæàíèå
	Ã
	0,25
	-
	-
	
Ìåëåíèå
	Ì
	0,25
	-
	-
	
Ðàñòðåñêèâàíèå
	Ò
	0,2
	0,05
	0,1
	
Âûâåòðèâàíèå
	Â
	0,15
	-
	-
	
Îòñëàèâàíèå
	Ñ
	0,15
	0,15
	0,1
	
Ðàñòâîðåíèå
	Ð
	-
	0,05
	0,1
	
Ñìîðùèâàíèå
	ÑÌ
	-
	0,15
	0,35
	
Îáðàçîâàíèå ïóçûðåé
	Ï 	0,1
	0,20
	0,25
	
Êîððîçèÿ ìåòàëëà
	Ê
	0,4
	0,40
	0,1

Â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîãî íàçíà÷åíèÿ ïîêðûòèÿ äîïóñêàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü äðóãèå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ âåñîìîñòè êàæäîãî âèäà ðàçðóøåíèÿ.

3. Îáîáùåííóþ êîëè÷åñòâåííóþ îöåíêó èçìåíåíèÿ äåêîðàòèâíûõ ñâîéñòâ ïîêðûòèÿ âû÷èñëÿþò ïî ôîðìóëå

ÀÄ=ÕàÁ+ÕàÖ+ÕàÃ+ÕàÌ,                                           (1)

ãäå ÀÄ - îáîáùåííàÿ îöåíêà èçìåíåíèÿ äåêîðàòèâíûõ ñâîéñòâ ïîêðûòèÿ,
     
      Õ - êîýôôèöèåíò âåñîìîñòè êàæäîãî âèäà ðàçðóøåíèÿ.

àÁ, àÖ, àÃ, àÌ - îòíîñèòåëüíûå îöåíêè èçìåíåíèÿ áëåñêà, öâåòà, ãðÿçåóäåðæàíèÿ, ìåëåíèÿ, âåëè÷èíû êîòîðûõ â çàâèñèìîñòè îò áàëëà îïðåäåëÿþò ïî òàáë.2.

Òàáëèöà 2

Áàëë
	Îòíîñèòåëüíàÿ îöåíêà
ïî èçìåíåíèþ äåêîðàòèâíûõ ñâîéñòâ ïîêðûòèÿ (à)
	Îòíîñèòåëüíàÿ îöåíêà ïî èçìåíåíèþ çàùèòíûõ ñâîéñòâ ïîêðûòèé (à) ïî ïëîùàäè ðàçðóøåíèÿ
	Îòíîñèòåëüíàÿ îöåíêà
ïî ðàçìåðó ðàçðóøåíèÿ (àËÐ)
	
		ðàñòðåñêèâàíèå, îòñëàèâàíèå, âûâåòðèâàíèå, ðàñòâîðåíèå, ñìîðùèâàíèå, îáðàçîâàíèå ïóçûðåé
	êîððîçèÿ ìåòàëëà
		
1
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
2
	0,7
	0,8
	0,8
	0,7
	
3
	0,5
	0,4
	0,4
	0,5
	
4
	0,1
	0,2
	0,2
	0,1
	
5
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	
6
	-
	-
	0,0
	-

Ïðè ðàñ÷åòå îòíîñèòåëüíóþ îöåíêó îòñóòñòâóþùåãî âèäà ðàçðóøåíèÿ ïðèíèìàþò ðàâíîé 1.

Ðåçóëüòàò çàïèñûâàþò ñ òî÷íîñòüþ äî ñîòûõ äîëåé.

(Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. N  1).

4. Îáîáùåííóþ êîëè÷åñòâåííóþ îöåíêó èçìåíåíèÿ çàùèòíûõ ñâîéñòâ ïîêðûòèÿ âû÷èñëÿþò ïî ôîðìóëàì

AÇ=ÕÂ+XT+ÕÑ+ÕÏ+ÕÊ (2) - äëÿ àòìîñôåðíûõ óñëîâèé;

AÇ=ÕÐ+XT+ÕÑ+ÕÑÌ+ÕÏ+ÕÊ (3) - äëÿ êèñëîò, ùåëî÷åé, ðàñòâîðîâ ñîëåé, âîäû, îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, ãäå AÇ - îáîáùåííàÿ îöåíêà èçìåíåíèÿ çàùèòíûõ ñâîéñòâ ïîêðûòèÿ;

Õ - êîýôôèöèåíò âåñîìîñòè êàæäîãî âèäà ðàçðóøåíèÿ;

Â, Ò, Ñ, ÑÌ, Ï, Ð, Ê - êîëè÷åñòâåííûå îöåíêè âûâåòðèâàíèÿ, ðàñòðåñêèâàíèÿ, îòñëàèâàíèÿ, ñìîðùèâàíèÿ, îáðàçîâàíèÿ ïóçûðåé, ðàñòâîðåíèÿ, êîððîçèè ìåòàëëà, âåëè÷èíû êîòîðûõ âû÷èñëÿþò ïî ôîðìóëàì

Â=0,6àÂ+0,4àËÐ 
	(4)
	
 Ò=0,6àÒ+0,4àËÐ 
	 (5)
	
Ñ=0,6àÑ+0,4àËÐ 
	(6)
	
CM=aCM 
	(7)
	
Ð=0,6àÐ+0,4àËÐ 
	(8)
	
Ï=0,6àÏ+0,4àËÐ 
	(9)
	
Ê=0,6àÊ+0,4àËÐ,
	(10)

ãäå àÂ, àÒ, àÑ, àÐ, aCM, àÏ, àÊ - îòíîñèòåëüíûå îöåíêè âûâåòðèâàíèÿ, ðàñòðåñêèâàíèÿ, îòñëàèâàíèÿ, ñìîðùèâàíèÿ, ðàñòâîðåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ ïóçûðåé, êîððîçèè ìåòàëëà, âåëè÷èíû êîòîðûõ â çàâèñèìîñòè îò áàëëà îïðåäåëÿþò ïî òàáë.2.

Ïðè ðàñ÷åòå îòíîñèòåëüíóþ îöåíêó îòñóòñòâóþùåãî âèäà ðàçðóøåíèÿ ïðèíèìàþò ðàâíîé 1.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ áîëåå òî÷íûõ îòíîñèòåëüíûõ îöåíîê îòäåëüíûõ âèäîâ ðàçðóøåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ êàëèáðîâî÷íûìè êðèâûìè (ñì. ÷åðòåæ); äëÿ ðàñòðåñêèâàíèÿ, îòñëàèâàíèÿ, âûâåòðèâàíèÿ, ñìîðùèâàíèÿ, îáðàçîâàíèÿ ïóçûðåé, ðàñòâîðåíèÿ - êðèâàÿ 1, äëÿ êîððîçèè ìåòàëëà - êðèâàÿ 2.

àËÐ - îòíîñèòåëüíàÿ îöåíêà ïî ðàçìåðó ðàçðóøåíèÿ (äèàìåòðà, ãëóáèíû) âåëè÷èíó êîòîðîé â çàâèñèìîñòè îò áàëëà îïðåäåëÿþò ïî òàáë.2.

Ðåçóëüòàò çàïèñûâàþò ñ òî÷íîñòüþ äî ñîòûõ äîëåé.

5. Ïðèìåð ðàñ÷åòà êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè âíåøíåãî âèäà ïîêðûòèÿ.

5.1. Êðàòêàÿ çàïèñü: Á3, Ã2, Ì2, Ï2/3, Ê3/4 - ïîêðûòèå èñïûòûâàëîñü â àòìîñôåðíûõ óñëîâèÿõ.

5.2. Ðàñ÷åò îáîáùåííîé îöåíêè ïî èçìåíåíèþ äåêîðàòèâíûõ ñâîéñòâ (ÀÄ) ïðîâîäÿò ïî ôîðìóëå

ÀÄ=ÕàÁ+ÕàÖ+ÕàÃ+ÕàÌ,

ãäå Õ - êîýôôèöèåíò âåñîìîñòè ïî òàáë.1,

àÁ, àÖ, àÃ, àÌ - îòíîñèòåëüíûå îöåíêè èçìåíåíèÿ äåêîðàòèâíûõ ñâîéñòâ ïî òàáë.2.

Îòíîñèòåëüíóþ îöåíêó îòñóòñòâóþùåãî âèäà ðàçðóøåíèÿ ïðè ðàñ÷åòå ïðèíèìàþò ðàâíîé 1.

Â ïðèâåäåííîì ïðèìåðå: àÁ=0,5, àÖ=1, àÃ=0,7, àÌ=0,7, ÀÄ=0,25·0,5+0,25·1+0,25·0,7+0,25·0,7=0,7250,73.

5.3. Ðàñ÷åò îáîáùåííîé îöåíêè ïî èçìåíåíèþ çàùèòíûõ ñâîéñòâ (AÇ) ïðîâîäÿò ïî ôîðìóëå 2.

ÀÇ=ÕÂ+ÕÒ+ÕÑ+ÕÏ+ÕÊ,

ãäå Õ - êîýôôèöèåíòû âåñîìîñòè ïî òàáë.1.

Â, Ò, Ñ, Ï, Ê ðàññ÷èòûâàþò ïî ôîðìóëàì 4, 5, 6, 9, 10.

Îòíîñèòåëüíóþ îöåíêó êàæäîãî âèäà ðàçðóøåíèÿ óñòàíàâëèâàþò ïî òàáë.2.

Îòíîñèòåëüíóþ îöåíêó îòñóòñòâóþùåãî âèäà ðàçðóøåíèÿ ïðè ðàñ÷åòå ïðèíèìàþò ðàâíîé 1.

Â ïðèâåäåííîì ïðèìåðå: Â=1, Ò=1, Ñ=1, Ï=0,6·0,8+0,4·0,5=0,68, Ê=0,6·0,4+0,4·0,1=0,28.

AÇ=0,15·1+0,2·1+0,15·1+0,1·0,68+0,4·0,28=0,68.

     
Òåêñò äîêóìåíòà ñâåðåí ïî:
îôèöèàëüíîå èçäàíèå
Ì.: ÈÏÊ Èçäàòåëüñòâî ñòàíäàðòîâ, 1997 

ÃÎÑÒ 9.407-84 ÅÑÇÊÑ. Ïîêðûòèÿ ëàêîêðàñî÷íûå. Ìåòîä îöåíêè âíåøíåãî âèäà (ñ Èçìåíåíèÿìè N 1, 2)

Âèä äîêóìåíòà: 
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 29.06.1984 N 2246
ÃÎÑÒ îò 29.06.1984 N 9.407-84
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

Ïðèíÿâøèé îðãàí: Ãîññòàíäàðò ÑÑÑÐ

Ñòàòóñ: Äåéñòâóþùèé
     
Òèï äîêóìåíòà: Íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèé äîêóìåíò
Äàòà íà÷àëà äåéñòâèÿ: 01.07.1985

Îïóáëèêîâàí: îôèöèàëüíîå èçäàíèå, Ì.: ÈÏÊ Èçäàòåëüñòâî ñòàíäàðòîâ, 1997 ãîä
Äàòà ðåäàêöèè: 01.10.1996

Ññûëàåòñÿ íà 

Íà íåãî ññûëàþòñÿ 
ÃÎÑÒ 12549-2003 Âàãîíû ïàññàæèðñêèå ìàãèñòðàëüíûõ æåëåçíûõ äîðîã êîëåè 1520 ìì. Îêðàñêà. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè îò 02.03.2004 N 79-ñò
ÃÎÑÒ îò 02.03.2004 N 12549-2003
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ Ð 52165-2003 Ìàòåðèàëû ëàêîêðàñî÷íûå. Ëàêè. Îáùèå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè îò 26.12.2003 N 390-ñò
ÃÎÑÒ Ð îò 26.12.2003 N 52165-2003
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 30884-2003 Êðàñêè ìàñëÿíûå, ãîòîâûå ê ïðèìåíåíèþ. Îáùèå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè îò 28.11.2003 N 335-ñò
ÃÎÑÒ îò 28.11.2003 N 30884-2003
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ ìåòàëëè÷åñêèõ òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà â óñëîâèÿõ íàëåäåîáðàçîâàíèÿ è ìíîãîëåòíåìåðçëûõ ãðóíòîâ (äëÿ îïûòíîãî-ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà)
Ïðèêàç Ìèíòðàíñà ÐÔ îò 25.08.2003 N ÎÑ-753-ð
Íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, ïðèíèìàåìûå îòðàñëåâûìè ìèíèñòåðñòâàìè

ÃÎÑÒ Ð 52020-2003 Ìàòåðèàëû ëàêîêðàñî÷íûå âîäíî-äèñïåðñèîííûå. Îáùèå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè îò 05.03.2003 N 67-ñò
ÃÎÑÒ Ð îò 05.03.2003 N 52020-2003
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

Ðóêîâîäñòâî ïî çàùèòå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé îò êîððîçèè è ðåìîíòó ëàêîêðàñî÷íûõ ïîêðûòèé ìåòàëëè÷åñêèõ ïðîëåòíûõ ñòðîåíèé ýêñïëóàòèðóåìûõ àâòîäîðîæíûõ ìîñòîâ
Ðàñïîðÿæåíèå Ìèíòðàíñà Ðîññèè îò 09.10.2002 N ÎÑ-858-ð
Íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, ïðèíèìàåìûå îòðàñëåâûìè ìèíèñòåðñòâàìè

ÃÎÑÒ Ð 51918-2002 Ïðîåêöèîìåòðû ìàðêøåéäåðñêèå. Îáùèå òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ è ìåòîäû èñïûòàíèé
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè îò 10.07.2002 N 274-ñò
ÃÎÑÒ Ð îò 10.07.2002 N 51918-2002
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ ìåòàëëè÷åñêèõ ãîôðèðîâàííûõ òðóá
Ðàñïîðÿæåíèå Ðîñàâòîäîðà îò 17.06.2002 N ÎÑ-542-ð
Íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, ïðèíèìàåìûå îòðàñëåâûìè ìèíèñòåðñòâàìè

ÃÎÑÒ 538-2001 Èçäåëèÿ çàìî÷íûå è ñêîáÿíûå. Îáùèå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòðîÿ Ðîññèè îò 07.05.2002 N 20
ÃÎÑÒ îò 07.05.2002 N 538-2001

ÃÎÑÒ Ð 51844-2001 Òåõíèêà ïîæàðíàÿ. Øêàôû ïîæàðíûå. Îáùèå òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ. Ìåòîäû èñïûòàíèé
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè îò 24.12.2001 N 563-ñò
ÃÎÑÒ Ð îò 24.12.2001 N 51844-2001
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 30662-99 Ïðåîáðàçîâàòåëè ðæàâ÷èíû. Ìåòîäû èñïûòàíèé çàùèòíûõ ñâîéñòâ ëàêîêðàñî÷íûõ ïîêðûòèé
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè îò 19.12.2001 N 537-ñò
ÃÎÑÒ îò 19.12.2001 N 30662-99
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ Ð 51057-2001 Òåõíèêà ïîæàðíàÿ. Îãíåòóøèòåëè ïåðåíîñíûå. Îáùèå òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ. Ìåòîäû èñïûòàíèé
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè îò 25.10.2001 N 435-ñò
ÃÎÑÒ Ð îò 25.10.2001 N 51057-2001
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ Ð 51691-2000 Ìàòåðèàëû ëàêîêðàñî÷íûå. Ýìàëè. Îáùèå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè îò 22.12.2000 N 399-ñò
ÃÎÑÒ Ð îò 22.12.2000 N 51691-2000
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ Ð 51102-97 Ïîêðûòèÿ ïîëèìåðíûå çàùèòíûå äåçàêòèâèðóåìûå. Îáùèå òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè îò 01.12.1997 N 396
ÃÎÑÒ Ð îò 01.12.1997 N 51102-97
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ Ð 51037-97 Ïîêðûòèÿ ïîëèìåðíûå çàùèòíûå èçîëèðóþùèå, ëîêàëèçèðóþùèå, ëîêàëèçèðóþùèå ïûëåïîäàâëÿþùèå è äåçàêòèâèðóþùèå. Îáùèå òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè îò 18.03.1997 N 99
ÃÎÑÒ Ð îò 18.03.1997 N 51037-97
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ Ð 51017-97 Òåõíèêà ïîæàðíàÿ. Îãíåòóøèòåëè ïåðåäâèæíûå. Îáùèå òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ. Ìåòîäû èñïûòàíèé
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè îò 28.01.1997 N 20
ÃÎÑÒ Ð îò 28.01.1997 N 51017-97
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÐÄ 31.3.3-97 Ðóêîâîäñòâî ïî òåõíè÷åñêîìó êîíòðîëþ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé ìîðñêîãî òðàíñïîðòà
Ïèñüìî Ìèíòðàíñà Ðîññèè îò 16.12.1996 N ÂË-6/445
ÐÄ îò 16.12.1996 N 31.3.3-97
Íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, ïðèíèìàåìûå îòðàñëåâûìè ìèíèñòåðñòâàìè

ÃÎÑÒ Ð 50577-93 Çíàêè ãîñóäàðñòâåííûå ðåãèñòðàöèîííûå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Òèïû è îñíîâíûå ðàçìåðû. Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè îò 29.06.1993 N 165
ÃÎÑÒ Ð îò 29.06.1993 N 50577-93
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 10144-89 Ýìàëè ÕÂ-124. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ñ Èçìåíåíèåì N 1)
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 09.10.1989 N 3045
ÃÎÑÒ îò 09.10.1989 N 10144-89
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

Èçìåíåíèå N 3 ÃÎÑÒ 6631-74 Ýìàëè ìàðîê ÍÖ-132. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ 
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 22.09.1989 N 2848
ÃÎÑÒ îò 22.09.1989 N 6631-74
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 28196-89 Êðàñêè âîäíî-äèñïåðñèîííûå. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ñ Èçìåíåíèåì N 1)
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 03.08.1989 N 2518
ÃÎÑÒ îò 03.08.1989 N 28196-89
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

Èçìåíåíèå N 3 ÃÎÑÒ 22896-77 Ýëåêòðîâîçû ìàãèñòðàëüíûõ æåëåçíûõ äîðîã êîëåè 1520 (1524) ìì. Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ â ÷àñòè îêðàñêè
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 24.06.1988 N 2268
ÃÎÑÒ îò 24.06.1988 N 22896-77
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 9.409-88 ÅÑÇÊÑ. Ïîêðûòèÿ ëàêîêðàñî÷íûå. Ìåòîäû óñêîðåííûõ èñïûòàíèé íà ñòîéêîñòü ê âîçäåéñòâèþ íåôòåïðîäóêòîâ
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 22.02.1988 N 309
ÃÎÑÒ îò 22.02.1988 N 9.409-88
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

Ïîñîáèå ïî êîíòðîëþ ñîñòîÿíèÿ ñòðîèòåëüíûõ ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé çäàíèé è ñîîðóæåíèé â àãðåññèâíûõ ñðåäàõ, ïðîâåäåíèþ îáñëåäîâàíèé è ïðîåêòèðîâàíèþ âîññòàíîâëåíèÿ çàùèòû êîíñòðóêöèé îò êîððîçèè (ê ÑÍèÏ 2.03.11-85)
Ïîñîáèå îò 30.06.1987 N 2.03.11-85
Èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêèå äîêóìåíòû

ÃÎÑÒ 9.408-86 ÅÑÇÊÑ. Ïîêðûòèÿ ëàêîêðàñî÷íûå. Ìåòîä óñêîðåííûõ èñïûòàíèé íà ñòîéêîñòü â óñëîâèÿõ õðàíåíèÿ
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 20.06.1986 N 1583
ÃÎÑÒ îò 20.06.1986 N 9.408-86
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 8292-85 Êðàñêè ìàñëÿíûå öâåòíûå ãóñòîòåðòûå. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ñ Èçìåíåíèåì N 1)
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 18.12.1985 N 4158
ÃÎÑÒ îò 18.12.1985 N 8292-85
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 9198-83 Ýìàëè ìàðîê ÍÖ-11 è ÍÖ-11À. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ñ Èçìåíåíèÿìè N 1, 2, 3)
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 01.03.1983 N 1154
ÃÎÑÒ îò 01.03.1983 N 9198-83
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 9.403-80 (ÑÒ ÑÝÂ 5260-85) ÅÑÇÊÑ. Ïîêðûòèÿ ëàêîêðàñî÷íûå. Ìåòîäû èñïûòàíèé íà ñòîéêîñòü ê ñòàòè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ æèäêîñòåé (ñ Èçìåíåíèåì N 1)
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 30.12.1980 N 6186
ÃÎÑÒ îò 30.12.1980 N 9.403-80
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 20481-80 Ýìàëè ÌË-1110. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ñ Èçìåíåíèÿìè N 1, 2, 3)
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 18.03.1980 N 1206
ÃÎÑÒ îò 18.03.1980 N 20481-80
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 18374-79 Ýìàëè XB-110 è ÕÂ-113. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ñ Èçìåíåíèÿìè N 1, 2)
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 09.04.1979 N 1264
ÃÎÑÒ îò 09.04.1979 N 18374-79
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 18099-78 Ýìàëè ÌË-152. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ñ Èçìåíåíèÿìè N 1, 2)
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 07.08.1978 N 2114
ÃÎÑÒ îò 07.08.1978 N 18099-78
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 22896-77 Ïîêðûòèÿ ëàêîêðàñî÷íûå ýëåêòðîâîçîâ ìàãèñòðàëüíûõ æåëåçíûõ äîðîã êîëåè 1520 ìì. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ñ Èçìåíåíèÿìè N 1-3)
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 30.12.1977 N 3149
ÃÎÑÒ îò 30.12.1977 N 22896-77
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 12034-77 Ýìàëè ìàðîê ÌË-165, ÌË-165ÏÌ è ÌÑ-160. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ñ Èçìåíåíèÿìè N 1, 2, 3)
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 19.09.1977 N 2252
ÃÎÑÒ îò 19.09.1977 N 12034-77
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 9754-76 Ýìàëè ÌË-12. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ñ Èçìåíåíèÿìè N 1-5)
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 04.02.1976 N 312
ÃÎÑÒ îò 04.02.1976 N 9754-76
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 6465-76 Ýìàëè ÏÔ-115. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ñ Èçìåíåíèÿìè N 1-5)
ÃÎÑÒ îò 01.01.1976 N 6465-76
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 01.01.1976
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 6465-76 Ýìàëè ÏÔ-115. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ñ Èçìåíåíèÿìè N 1-4) (ñòàðàÿ ðåäàêöèÿ)
ÃÎÑÒ îò 01.01.1976 N 6465-76
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 01.01.1976
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 9.050-75 ÅÑÇÊÑ. Ïîêðûòèÿ ëàêîêðàñî÷íûå. Ìåòîäû ëàáîðàòîðíûõ èñïûòàíèé íà ñòîéêîñòü ê âîçäåéñòâèþ ïëåñíåâûõ ãðèáîâ (ñ Èçìåíåíèåì 1)
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 11.05.1975 N 1226
ÃÎÑÒ îò 11.05.1975 N 9.050-75
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

ÃÎÑÒ 6631-74 Ýìàëè ìàðîê ÍÖ-132. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ñ Èçìåíåíèÿìè N 1, 2, 3, 4)
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÑÑÑÐ îò 23.08.1974 N 2045
ÃÎÑÒ îò 23.08.1974 N 6631-74
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè

Òåìàòèêè 
Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû è èçäåëèÿ

Îòäåëî÷íûå è îáëèöîâî÷íûå ìàòåðèàëû (Ê 66)

Ìàøèíîñòðîåíèå (25)

Ëàêîêðàñî÷íàÿ ïðîìûøëåííîñòü (87)

Îáðàáîòêà è ïîêðûòèå ïîâåðõíîñòè (25.220)

Îðãàíè÷åñêèå ïîêðûòèÿ (25.220.60)

Ïðîöåññû ïðîèçâîäñòâà ëàêîêðàñî÷íûõ ïîêðûòèé (87.020)

Ñòðîèòåëüñòâî ïðåäïðèÿòèé è îáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãåòèêè